| ПМД | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| поташ | -не горюч, -не коррозирует арматуру и закладные стальные детали, - не вызывает появление высолов и выцветов, - хорошо растворяется - он единственно разрешенная противоморозная добавка при температурах ниже -25°С | - легко напитывает влагу из воздуха, требует хранения в закрытой упаковке - в смеси с водой, в процессе твердения, образует едкие щелочи, - не применим к некоторым шлакопортландцементам, пуццолановому цементу, кладке на силикатном кирпиче, - не применять в условиях положительных температур либо колебаний температур в районе нуля градусов а также повышенной влажности, - не допускается применение в условиях возникновения динамических нагрузок - мосты, дороги, эстакады, межцеховые перекрытия и т.д. а также вблизи источников тока высокого напряжения, - не допускается применение в смешанных штукатурных и кладочных растворах с добавкой извести а также в составе штукатурки или стяжки по которым, в последствии, будет прокладываться электропроводка, разъедает изоляцию проводов - не допускать попадания на кожу и особенно в глаза. Приготавливать и работать с водными растворами следует в комбинезонах, очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежду хранить в специальных шкафах. В плохо вентилируемых помещениях использовать респираторы или противогазы |
| нитрит натрия | - не коррозирует арматуру - хорошо растворяется | - сильно ядовит, - при добавлении заполнителей, содержащих реакционно-способный кремнезем или использовании шлакопортландцементов, кладки силикатного кирпича, использования пластификаторов осажденных на активном кремнеземе возможна щелочная коррозия бетона и раствора с появлением высолов на поверхности, - пожаро и взрывоопасен, - не допускать попадания на кожу и особенно в глаза. Приготавливать и работать с водными растворами следует в комбинезонах, очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежду хранить в специальных шкафах. В плохо вентилируемых помещениях использовать респираторы или противогазы, - нельзя соприкасаться с продуктами нефтепереработки |
| хлорид кальция | - низкая цена, - хорошо растворяется - не горюч, не токсичен, не взрывоопасен, безвреден для человека | - сильно напитывает влагу из воздуха, требует хранения в закрытой упаковке - вызывает коррозию стальной арматуры, - запрещено использовать в преднапряженном железобетоне, - дает высолы на поверхности бетона - приготовленный для укладки раствор не подлежит длительному хранению поскольку схватывается, поэтому рекомендуется приготавливать в не большом объеме непосредственно перед укладкой, «живучесть» раствора можно увеличить используя специальный пластификатор |
| нитрат кальция Nitcal | - хорошо растворяется - благоприятен для арматуры, ингибитор коррозии, - экологически безопасный продукт, - взрывобезопасен - не является электролитом, - не вызывает высолообразования и помогает в борьбе с данным явлением, - может использоваться как при отрицательных , так и при положительных температурах, | - легко напитывает влагу из воздуха, требует хранения в закрытой упаковке - приготовленный для укладки раствор не подлежит длительному хранению поскольку схватывается, поэтому рекомендуется приготавливать в не большом объеме непосредственно перед укладкой, «живучесть» раствора можно увеличить используя специальный пластификатор |
| формиат натрия | - пожаро- взрывобезопасен, - не токсичен, - не способствует образованию высолов | - плохо растворим при пониженных температурах, - не применим при температурах ниже -15°С - требует обязательного разогрева всех компонентов смеси, из-за низкой точки эвтектики, необходим нагрев воды затворения, заполнителей (песка, щебня) и цемента, что в построечных условиях практически невыполнимо. Если такой предварительный разогрев не обеспечить, формиат натрия будет присутствовать в бетоне в кристаллической форме. - при приготовлении смеси в заводских условиях с разогревом компонентов температура раствора при укладке должна быть не менее +25°С, а уже уложенного раствора (с учетом потерь) +15°С - запрещается применять в предварительно напряжённых конструкциях, - запрещается применять в бетонных и железобетонных конструкциях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при наличии в заполнителе включений реакционноспособного кремнеза, - запрещается применять в железобетонных конструкциях для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий применяющих постоянный электрический ток, - обязательным является снижение расхода воды затворения на 7-13 %, - укладка бетонной смеси при снегопадах без устройства специальных укрытий не допускается |

Затраты на противоморозные добавки. Сравнительная таблица.

| Противоморозная добавка | Рекомендуемая дозировка завода изготовителя при температуре -10°С, % | Цена в Ивановской обл. на 1.12.2016 г | Затраты на мешок цемента 50кг |
| --- | --- | --- | --- |
| поташ | 9 | 50 | 225 |
| нитрит натрия | 7 | 45-48 | 168 |
| хлорид кальция | 3,5 | 28-30 | 52 |
| Nitcal нитрат кальция | 2 | 66 | 66 |
| УП-3 | 3,5 | 39 | 68 |
| формиат натрия (раствор в канистрах) | 12 | 27,5 р/л | 165 |