	ПМД
	Преимущества
	Недостатки

	поташ
	-не горюч,
-не коррозирует арматуру и закладные стальные детали, 
- не вызывает появление высолов и выцветов,
- хорошо растворяется
- он единственно разрешенная противоморозная добавка при температурах ниже -25°С
	- легко напитывает влагу из воздуха, требует хранения в закрытой упаковке
- в смеси с водой, в процессе твердения, образует едкие щелочи, 
- не применим к некоторым шлакопортландцементам, пуццолановому цементу, кладке на силикатном кирпиче,
- не применять в условиях положительных температур либо колебаний температур в районе нуля градусов а также повышенной влажности,
- не допускается применение в условиях возникновения динамических нагрузок - мосты, дороги, эстакады, межцеховые перекрытия и т.д. а также вблизи источников тока высокого напряжения,
- не допускается применение в смешанных штукатурных и кладочных растворах с добавкой извести а также в составе штукатурки или стяжки по которым, в последствии, будет прокладываться электропроводка, разъедает изоляцию проводов
- не допускать попадания на кожу и особенно в глаза. Приготавливать и работать с водными растворами следует в комбинезонах, очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежду хранить в специальных шкафах. В плохо вентилируемых помещениях использовать респираторы или противогазы

	нитрит натрия
	- не коррозирует арматуру
- хорошо растворяется
	- сильно  ядовит,
- при добавлении заполнителей, содержащих реакционно-способный кремнезем или использовании шлакопортландцементов, кладки силикатного кирпича, использования пластификаторов осажденных на активном кремнеземе возможна щелочная коррозия бетона и раствора с появлением высолов на поверхности,
- пожаро и взрывоопасен,
- не допускать попадания на кожу и особенно в глаза. Приготавливать и работать с водными растворами следует в комбинезонах, очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежду хранить в специальных шкафах. В плохо вентилируемых помещениях использовать респираторы или противогазы,
- нельзя соприкасаться с продуктами нефтепереработки

	хлорид кальция
	- низкая цена,
- хорошо растворяется
- не горюч, не токсичен, не взрывоопасен, безвреден для человека
	- сильно напитывает влагу из воздуха,  требует хранения в закрытой упаковке
- вызывает коррозию стальной арматуры,
- запрещено использовать в преднапряженном железобетоне,
- дает высолы на поверхности бетона
- приготовленный для укладки раствор не подлежит длительному хранению поскольку схватывается, поэтому рекомендуется приготавливать в не большом объеме непосредственно перед укладкой, «живучесть» раствора можно увеличить используя специальный пластификатор

	нитрат кальция
Nitcal
	- хорошо растворяется
- благоприятен для  арматуры, ингибитор коррозии,
- экологически безопасный продукт,
- взрывобезопасен
- не является электролитом,
- не вызывает высолообразования и помогает в борьбе с данным явлением,
- может использоваться как при отрицательных , так и при положительных температурах,
	- легко напитывает влагу из воздуха, требует хранения в закрытой упаковке
- приготовленный для укладки раствор не подлежит длительному хранению поскольку схватывается, поэтому рекомендуется приготавливать в не большом объеме непосредственно перед укладкой, «живучесть» раствора можно увеличить используя специальный пластификатор

	формиат натрия
	- пожаро- взрывобезопасен,
- не токсичен,
- не способствует образованию высолов

	- плохо растворим при пониженных температурах,
- не применим при температурах ниже -15°С
- требует обязательного разогрева всех компонентов смеси, из-за низкой точки эвтектики, необходим нагрев воды затворения, заполнителей (песка, щебня) и цемента, что в построечных условиях практически невыполнимо. Если такой предварительный разогрев не обеспечить, формиат натрия будет присутствовать в бетоне в кристаллической форме.
- при приготовлении смеси в заводских условиях с разогревом компонентов температура раствора при укладке должна быть не менее +25°С, а уже уложенного раствора (с учетом потерь) +15°С
- запрещается применять в предварительно напряжённых конструкциях,
- запрещается применять в бетонных и железобетонных конструкциях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при наличии в заполнителе включений реакционноспособного кремнеза,
- запрещается применять в железобетонных конструкциях для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий применяющих постоянный электрический ток,
- обязательным является снижение расхода воды затворения на 7-13 %,
- укладка бетонной смеси при снегопадах без устройства специальных укрытий не допускается






Затраты на противоморозные добавки. Сравнительная таблица.
	Противоморозная добавка
	Рекомендуемая дозировка
завода изготовителя при температуре
-10°С, %
	Цена в Ивановской обл. на 1.12.2016 г
	Затраты на мешок цемента 50кг

	поташ
	9
	50
	225

	нитрит натрия
	7
	45-48
	168

	хлорид кальция
	3,5
	28-30
	52

	Nitcal нитрат кальция
	2
	66
	66

	УП-3
	3,5
	39
	68

	формиат натрия 
(раствор в канистрах)
	12
	27,5 р/л
	165



