Порогаситель для цемента и гипса.

Свойства.

Уменьшает образование пузырьков воздуха на поверхности изделий и в теле бетона. Помогает в борьбе с налипаниями бетона к формам при виброукладке.

Область применения.

Применяется для изготовления высококачественного декоративного бетона, ЖБИ, бетона с повышенными эстетическими характеристиками, получения бетона высокой твердости. Особенно рекомендуется применять для получения тяжелых бетонов при использовании пластификаторов не имеющих в своем составе пеногасителей. Является важной составляющей бетонной смеси при применении фиброволокна. 

Преимущества.

При изготовлении бетона порогаситель препятствует образованию пузырьков воздуха в смеси, уменьшает появление воздушных пор как в объеме так и на поверхности, в том числе открытых. Эффективно удаляет возникающие при укладке и виброуплотнении раковины с поверхности бетона. Дает возможность  получения изделий с высокими эстетическими характеристиками, плотной лицевой поверхностью, низким влагопоглощением, высокими показателями истираемости поверхности и хорошей морозостойкостью. Эффективность порогасителя  зависит от рецептуры бетона, водоцементного соотношения, а так же от типа опалубки и смазки. 

Технические характеристики.
Вязкая коричневая жидкость.
Форма поставки: разлив.

Хранение.
Условия и срок хранения при температуре хранения от +5°C до 30°C — минимум 12 месяцев с даты производства. При замерзании не теряет своих свойств, размораживать при 20-25°C. Перед использованием взбалтывать.

Инструкции по применению.
Порогаситель вводят со всей водой затворения. Если приготовленная вода с прогасителем некоторое время не используется, то непосредственно перед затворением требуется вновь перемешать её. Обычно дозировка составляет всего лишь  0,001-0,002% от веса цемента (гипса). В каждом конкретном случае точная рецептура подбирается индивидуально в зависимости от характеристик компонентов смеси. В смесях с низким водоцементным соотношением дозировка может быть увеличена при необходимости. При применении порогасителя время перемешивания раствора и виброукладки смеси в формах подбирается индивидуально, в некоторых случаях появляется необходимость увеличения времени вибрации на вибростоле.

Примечание! Не рекомендуется использовать добавку, в сочетании с техническим углеродом и фталоцианиновыми пигментами без предварительного добавления в них пигментного диспергатора.

Благодаря применению порогасителя изготавливается бетон высшего сорта. Для обеспечения оптимального применения и последующей обработки бетона необходимо принять меры по соблюдению соответствующих нормативов и положений.

Техника безопасности.

При работе c добавкой необходимо соблюдать элементарные санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта и попадания внутрь организма.

При попадании средства на кожу его следует смыть водой с мылом. При попадании средства в глаза или на слизистые оболочки его необходимо сразу же тщательно смыть теплой чистой водой и немедленно обратиться к врачу.